## Slide 1
Chart: In-Situ Surface - Screen w/ Regen
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 50 | 50 | BSA | H4 | CTH | BSA | H4 | CTH | BSA | H4 | CTH
Blank Au | -6.1 | 229.8 | 148.2 | 85.7 | 1480.8 | 548.7 | 135.7 | 1512.9 | 704
PEG | -0.7 | 115.7 | 60.9 | 45.5 | 1168.1 | 415.1 | 75.6 | 1417.1 | 521.6
KU7+PEG | -12 | 352.5 | 422.3 | 6.6 | 2013 | 1105.2 | 17.1 | 2675.5 | 1514.4
KU7+PEG | -6.2 | 186.8 | 257.6 | 9.1 | 1746.6 | 978.4 | 24.7 | 2624.7 | 1531.8
2022
2023
Chart: In-Situ Surface - Screen w/ Regen
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 50 | 50 | BSA | H4 | CTH | BSA | H4 | CTH | BSA | H4 | CTH
Blank Au | 8.3 | 180.5 | 188.1 | 3.2 | 800 | 344.5 | 36.3 | 1616 | 351.2
Blank Au | 6.3 | 88.5 | 80.1 | 3.3 | 566.5 | 184.2 | 26.3 | 1201.5 | 284.4
KU7+PEG | 4.7 | 206.9 | 182.3 | 1.8 | 678 | 340.8 | 7.7 | 1059.4 | 490.2
KU7+PEG | 5.8 | 63.2 | 38.6 | 1.9 | 367.3 | 83.5 | 10 | 616.5 | 153.8